## Slide 1
熱処理品ブリスター低減活動
第57期 方針活動 No.4 初期流動不良低減
対象：シマノ製品 T6
新日本金属工業株式会社 技術部 技術課
担当：後藤・西川・若山・山北
2026年2月度 部署長会議

## Slide 2
1
活動の背景と目標
背景
・シマノ製品T6熱処理品で
ブリスター（膨れ）不良が発生
・アッパーブラケットの複数箇所で
湯じわ・ブリスターが確認
・不良率の低減が急務
目標
・初期流動不良率 3%以下
・発生率調査と部位傾向調査を実施
・素材形状の最適化
・流動解析による金型方案の最適化
10〜1月の達成度推移
10月
防振: 100%
T6: 100%
11月
防振: 100%
T6: 50%
12月
防振: 100%
T6: —
1月
防振: 100%
T6: 100%

## Slide 3
2
対策検討案（5項目）
1
⑩箇所の湯じわ → デポをあてて湯流れ改善（暫定処置）
暫定対応
2
⑧⑨天側 足部の湯じわ・ブリスター → 駒割りによるガス抜きを検討中
検討中
3
メインゲート幅を広くする改善を実施
実施
4
溶体化温度を下げて硬度変化とブリスター変化のTRYを実施
3月末〜
5
熱処理網の入れ方を再検討し、トライアルパターンを決めて実施
3月末〜
3/23〜3/25 改善確認トライ実施 → 対策【3】【4】【5】の効果を一括検証

## Slide 4
3
改善確認トライ（3/23〜3/25）
検証項目
①
硬度分布の確認
②
溶体化温度 2パターンテスト
（基準値 vs 下限側で比較）
③
ブリスター発生有無
④
変形量の計測
担当・期限一覧
タスク
担当
期限
① 溶体化温度（SNK基準）調査 → 課員へ配布
粟野
3/25 済
② 成分分析値の把握（Mg量確認・補充調整）
山田 → 品管
3/23 AM
③ UPPER 熱処理前（シム挟み N=30・変形確認）
若山
3/28
③ UPPER 熱処理後（対角シム変形確認）
若山
4/1
④ LOWER NG返却品 段差測定（#1 #2 各10個）
山北
4/4
④ LOWER X線調査（同ロット）
山北
4/7
④ LOWER 新規打ち 熱処理後（#1 #2 各15個）
山北
4/11
⑤ 春近さんへの依頼（着座NG仕分け保管・発生数管理）
横山
4/15〜

## Slide 5
4
まとめ・今後のスケジュール
3/23〜25
改善確認トライ
ゲート幅拡大品での
熱処理トライ実施
溶体化温度2パターン比較
3/25〜4/1
UPPER 調査
熱処理前後の
シム挟み・変形確認
N=30で検証
4/4〜4/11
LOWER 調査
NG返却品の段差測定
X線調査
新規打ち熱処理後確認
4/15〜
着座NG調査
春近さんへ依頼
NG仕分け保管
発生数の管理
ポイント
・溶体化温度を下げても硬度が出るよう、事前にMg量を確認・補充してから鋳造
・熱処理前後の変形量・ブリスター発生有無を定量的に比較し、最適条件の妥当性を検証
・UPPER / LOWER それぞれで調査を進め、4月中に全体の方向性を確定させる